夏季软门帘

价格单位：米

外观：纯白透明、防粘条纹

材质：PVC

甲醛释放量：≤1.5    mg/L

宽度：20cm

厚度：2.5mm

硬度：75-95

拉伸强度Mpa：≥10

断裂伸长率%：≥300

低温抗折性（-20℃）：无裂纹

龙骨：铝合金、厚度≥3.5mm

夹板：201不锈钢、厚度≥0.7mm

质保期：2年以上

换季时免费折装、保养、保存

夹板、龙骨等配件免费

冬季保温门帘

价格单位：米

外观：金黄

面料：PU（耐水解）、国家B1级阻燃

内胆：白毡，厚度≥2mm

甲醛释放量：≤1.5    mg/L

宽度：65cm

开窗：40*60cm、PUV软白透明

拉伸负荷N：经向≥60，纬向≥60

伸长率%：经向≥10，纬向≥15

撕裂负荷N：经向≥10，纬向≥15

耐低温（-20℃）：无龟裂

龙骨：铝合金、厚度≥3.5mm

螺栓：热镀锌

质保期：2年以上

换季时免费折装、保养、保存

安装螺栓时加弹簧垫片

龙骨、螺栓等配件免费